附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽查类别 | 公告原因 |
| 1 | 福州润吉建材有限公司 | 金甲卫士柔韧型防水胶浆 | 15kg/桶 | 2025年4月1日/-- | 断裂伸长率（无处理）、低温柔性 | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |
| 经典系列接缝王 | 2.1kg/组 | 2025年4月21日/-- | 拉伸剪切强度（标准条件） | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |

**产品质量监督抽查不合格且复查不合格的生产企业及相关产品情况表**